| 山西省工程建设标准 |  |  | DB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DBJ04/T ** - ** |
|  |  |  | 备案号：J****** |

- 居住建筑标准化外窗系统应用技术标准

Technical standard for application of standard external window

system of residential buildings

（征求意见稿）

2025 -XX-XX发布              2025-XX –XX  实施

山西省住房和城乡建设厅        发布

- 山西省工程建设地方标准

- 居住建筑标准化外窗系统应用技术标准

Technical standard for application of standard external window

system of residential buildings

DBJ/T XX-XX-XX

| 主编单位： | 山西省建筑科学研究院集团有限公司 |
| --- | --- |
|  | 山西省消防技术站 |
| 批准部门： | 山西省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 2025年XX月XX日 |

- 前   言

根据山西省住房和城乡建设厅《山西省住房和城乡建设厅关于印发<2024年工程建设地方标准制（修）订计划的通知>》（晋建科字[2024]82号）要求，规程编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国家(行业)有关标准，并在广泛征求意见的基础上，结合我省实际，修订本标准。

本标准共分7章，主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定:4.标准化外窗系统要求；5.设计；6.安装施工；7.工程验收等。

本标准修订的主要技术内容是：

1.修订了术语部分，增加了节能型附框、附框压条等术语；

2.修订了基本规定部分，增加了绿色建材认证、门窗节能性能标识证书等要求；

3.修订了材料部分，增加了标准化外窗要求性能指标要求、真空玻璃、附框等内容；

4.修订了门窗设计部分，修订了一般规定，修订了节能及物理力学性能设计部分；

5.删除了加工制作部分；

6.修订了工程验收部分。

本标准由山西省住房和城乡建设厅负责管理，由山西省建筑科学研究院集团有限公司负责具体技术内容的解释，在执行本标准过程中如有意见或建议，请反馈给山西省建筑科学研究院集团有限公司（地址：太原市山右巷10号，邮编：030001，邮箱：13234200@qq.com）。本标准主编单位：山西省建筑科学研究院集团有限公司

山西省消防技术站

本标准参编单位：山西中德铝业有限公司

山西新荣霞新材料股份有限公司

上海集韧复合材料有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4标准化外窗系统要求	7

4.1标准化外窗要求	7

4.2型材	8

4.3玻璃	10

4.4附框	12

4.5五金配件	12

4.6密封材料	13

4.7披水板、附框压条	14

4.8其他材料	15

- 5设计	17

5.1一般规定	17

5.2 节能及物理力学性能	19

5.3 分格设计	21

5.4 结构设计	22

5.5安全要求	22

5.6防雷设计	24

5.7设计试验验证	25

- 6安装施工	27

6.1 一般规定	27

6.2 外窗洞口要求	28

6.3 附框安装	28

6.4 披水板安装	29

6.5 外窗安装	29

6.6施工安全及安装后的保护	32

6.7使用维护要求	33

- 7工程验收	34

7.1一般规定	34

7.2主控项目	36

7.3一般项目	37

本标准用词说明	39

引用标准名录	40

条文说明	42

- Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirements	4

4 Standardized external window system requirements	7

4.1 Standardized external window requirements	7

4.2 Profiles	8

4.3 Glasses	10

4.4 Auxiliary frame	12

4.5 Hardware fitting	12

4.6 Sealing materials	13

4.7 Weathering board 、batten of auxiliary frame	14

- 4.8 Other materials	15

- 5 Design	17

- 5.1 General requirements	17

5.2 Hysical and Mechanical Performances	19

5.3 Facade design	21

5.4 Structure design	22

5.5 Safety design	22

5.6 Lightning protection design	24

- 5.7 Design test verification	25

6 Installation and maintenance	26

- 6.1 General requirements	26

6.2 Exterior windows opening requirements	27

6.3 Auxiliary frame installation	28

6.4 Weathering-board installation	29

6.5 Exterior window installation	29

6.6 Construction safety and protection after installation	32

6.7 Use maintenance requirements	33

- 7 Project acceptance	34

7.1 General requirements	34

7.2 Dominant items	36

7.3 General items	37

Explanation of provisions	39

List of quoted standards	40

Article description	42

### 1 总   则

1.0.1 为了推进我省外窗产品标准化进程，提升建筑外窗成品性能及工程质量，做到技术先进、保证质量、环保节能、经济合理、安全适用，制定本标准。

【条文说明】

- 建筑外窗是建筑物热交换、热传导最活跃最敏感的部分，也是建筑节能方面的薄弱环节。山西省属于严寒、寒冷地区，对外窗要求较高，随着国家和地方节能要求逐步提高，这对建筑外窗性能要求也越来越高。但是当前我省普遍使用的湿法安装更直接影响着建筑外窗性能，同时外窗设计尺寸较多，窗型各异，造成建筑标准化窗生产模式无法满足标准化的要求。从国内外建筑外窗发展的趋势看，建筑外窗的标准化、系统化是建筑外窗发展的必然趋势，通过推进标准化、系统化设计，实现建筑外窗产品生产和施工安装标准化，达到建筑外窗商品化的目的，提高建筑外窗工程质量。

1.0.2 本标准适用于山西省内新建、改建、扩建居住建筑使用的标准化外窗设计、施工及验收。

【条文说明】

居住建筑外窗相对公共建筑规格比较单一，易于统一和付诸实施，因此，本标准主要以居住建筑外窗为适用对象，公共建筑和工业厂房建筑外窗可参照执行。

1.0.3 居住建筑标准化外窗系统的设计、材料选用、安装施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和我省现行有关标准的规定。

【条文说明】

- 设计、材料选择、安装施工、工程质量验收等各个环节对于建筑标准化生产和使用都有影响，应对每一个环节加以控制并符合相应的标准和规范，以保证最终的质量要求。

### 2 术  语

2.0.1 标准化外窗 standard external windows

在工厂内生产制作，对组成外窗的型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型，对外窗的规格尺寸实施标准化，且各项性能不低于现行标准规范和工程设计要求的成品窗。

【条文说明】

标准化外窗是一种建筑外窗的制造和设计方法，它要求在工厂内完成外窗的制作和组装，可以更好地控制生产条件，如温度、湿度等，从而提高产品质量和生产效率。以确保质量和性能的一致性。

2.0.2标准化外窗系统 standard external window system

符合现行居住建筑节能设计标准，满足标准化外窗要求的，由预埋于外窗洞口四周的标准化附框和在工厂内组装完成的外窗，在施工现场采用干法安装、具有维护便利特点的建筑外窗系统，简称标准化外窗系统。

【条文说明】

标准化外窗系统是一种集成了多项技术和标准的建筑外窗解决方案，旨在提高建筑物的能源效率、改善室内环境质量、简化施工流程并降低维护成本，它符合居住建筑节能设计标准，并且满足标准化外窗的要求。

2.0.3 干法安装 installation with additional frame for fixing

墙体外窗洞口预先安置附框并对墙体缝隙进行填充和防水密封处理，在墙体洞口表面装饰湿作业全部完成后，将外窗固定在附框上的安装方法。

【条文说明】

干法安装是一种注重前期预处理和后期固定相结合的外窗安装方法，它通过精确的附框安装和密封处理，提高了外窗的防水、气密性能，同时也提高了施工效率和外窗的维护便利性。

2.0.4 标准化附框  standardized auxiliary frame

预埋或预先安装在外窗洞口中，用于固定标准化外窗，其性能符合本标准技术指标要求的标准化独立构件。

【条文说明】

标准化附框被预埋或预先安装在外墙的窗户洞口内。其主要功能是为标准化外窗提供一个固定的结构，确保窗户能够正确、稳固地安装在建筑外墙中。为了满足不同的建筑规范和技术要求，标准化附框可能还需要进行特殊的处理或具备一定的附加功能，例如防腐蚀处理、隔热断桥设计等。附框预先安装好后，后续安装窗户时可以大大节省时间和人力。如果未来需要更换窗户，有了标准化附框可以使这个过程更加简单快捷。

2.0.5节能型附框energy efficient appendent frame

采用非金属材料制成的附框。

【条文说明】

节能型附框所用非金属材料主要包括玻纤增强聚氨酯附框，纤维增强塑料是由玻璃纤维或其他类型的纤维与树脂复合而成的一种高强度材料，它具有优异的机械强度、轻质和耐腐蚀特性，适合用作需要较高结构强度的附框材料；木塑复合材料是木材纤维或木粉与热塑性塑料（如PE、PP或PVC）混合而成的复合材料，它结合了木材的自然外观和塑料的耐用性，具有较好的防潮、防腐和抗虫害能力，同时减少了对天然木材的需求；热固性塑料包括不饱和聚酯、环氧树脂和酚醛树脂等。这些材料在成型后会硬化并保持形状不变，具备优秀的尺寸稳定性和耐化学品性能，缺点是比热塑性塑料更难回收利用。

2.0.6玻纤增强塑料型材Glass fiber reinforced plastic profiles.

以热固性树脂为基体材料,玻璃纤维为主要增强材料,加入助剂和辅助材料,经拉挤工艺生产的型材。

2.0.7玻纤增强聚氨酯型材Glass fiber reinforced polyurethane profiles.

是以玻璃纤维为增强材料,聚氨酷树脂为基体树脂,通过拉挤成型工艺制备的型材。

2.0.8附框压条location strip

安装在附框室外侧，用于定位门窗框的型材构件

- 2.0.9 安全玻璃 safety glass

指应用和破坏时对人的伤害达到最小的玻璃。

【条文说明】

安全玻璃是指在建筑行业中使用的、能够提供额外安全性和防护性能的玻璃。这类玻璃在受到冲击时，能够减少对人体的伤害，提高建筑物的安全性和功能性。本标准所指建筑玻璃主要指钢化玻璃、夹层玻璃、均质钢化玻璃。

## 3  基本规定

3.0.1 标准化外窗所有组成部件及附框应进行优化设计并定型，并在工厂生产制作。外窗生产单位应按照图审后的设计文件，依据相应的产品标准在工厂内制造成品，检验合格后方可出厂，并出具产品合格证和质量保证书。

【条文说明】

通过优化设计并定型，标准化外窗的所有组成部件在工厂内进行生产制作，确保了外窗产品的高质量和高性能。生产单位严格按照图审后的设计文件和相关标准进行制造，经过检验合格后，才能出厂并提供产品合格证和质量保证书。

由于在实际工程中客观条件无法进行整窗安装时，允许玻璃和窗框在施工现场分开进行安装。

3.0.2 标准化外窗系统中标准化外窗包括单樘标准化窗和由单樘标准化窗组合的窗，应优先选用表3.0.2规定的洞口尺寸（含标准化附框），并尽可能减少规格尺寸，使其相对集中。

## 表3.0.2  居住建筑标准化外窗系统洞口尺寸

| 洞口高度H（cm） | 洞口宽度B（cm） |
| --- | --- |
| 120 | 60、90、120、150 |
| 150 | 60、90、120、150、180 |
| 180 | 60、90、150、180 |
| 210 | 60、90、150、180 |

注：单樘标准化窗的宽度和高度宜控制在1500mm的范围内，其它尺寸的外窗系统洞口可以根据。

【条文说明】

本条中标准化外窗系统洞口尺寸规定4种系列，基本可以满足目前设计需要的外窗规格尺寸，考虑到单樘成窗如果尺寸较大的话，质量较大，很难进行整窗的安装，所以建议宽度和高度控制在1500mm 以内，如确需较大尺寸的外窗，可以根据实际情况进行组合。

3.0.3 外窗的物理性能应根据其所在地区的气候、周围环境以及建筑的高度、体形系数等因素和建筑物的功能要求综合确定，并符合建筑整体设计要求。

3.0.4 外窗的框、扇、拼樘料等主要受力杆件所用主型材的壁厚应经设计计算或试验来确定。

3.0.5 外窗的立面和结构设计应由建筑设计单位和专业外窗单位共同负责，并应提供详细的设计计算书、施工图、设计说明及其他设计文件。设计中选用标准图集时，应注明外窗标准设计图号和外窗编号，指明外窗种类、规格及所配玻璃型号、厚度、外窗物理和热工性能指标和标准化附框品种、规格。

【条文说明】

- 外窗的立面分格，应根据建筑立面造型的需要，同时尽量 考虑玻璃原片和型材的尺寸，综合确定玻璃的外型尺寸，尽量提高 玻璃和型材的利用率。在确定外窗形式时，要考虑安全性和使用与清洁的方便。外窗设计单位应当出具齐全的设计文件（包括计算书、设计说明、节点构造、安装构造图等）

3.0.6 外窗的立面形式、构造节点以及材料，应视建筑中的不同使用功能进行设计，非标准化外窗的立面、材料和性能均应与标准化外窗一致，确保安全、节能、美观、易于清洁和使用方便。

【条文说明】

- 外窗的立面形式、构造节点以及材料应根据建筑的不同使用功能进行设计，这是为了确保外窗能够满足建筑的美学、功能性和结构安全要求。

- 为了确保建筑外窗的质量、节能效果及使用性能的一致性，工程设计中应尽量减少非标准化外窗面积，确需使用非标准化外窗时，其立面、材料、性能应与标准外窗一致。

3.0.7 在快速路、主干路、次干路和支路道路红线两侧50m范围内，新建住宅临街一侧应设计采用的建筑外窗，隔声性能应满足相关规范要求。

3.0.8 外窗宜采用内开形式， 7层及7层以上外窗不宜使用外开窗，7层以下需要使用外开窗时，需采用摩擦铰链及安全玻璃，并采取防坠落措施。

【条文说明】

防坠落措施可采用符合《建筑门窗五金件通用要求》GB/T 3222的摩擦铰链结合防坠绳，防坠绳强度基于窗扇自重及风荷载联合作用计算，防坠绳宜采用不锈钢材质，安装位置应避开窗扇重心，避免受力不均，防止产生倾斜、翻转等复杂运动，有利于防坠绳发挥稳定的牵拉作用，有效阻止窗扇坠落。

- 3.0.9 外窗通风开启面积应符合下列规定：

１ 卧室、客厅、明卫生间的外窗可开启面积不应小于该房间地板面积的1/20；

２ 厨房外窗的可开启面积应不小于该房间地板面积的1/10，并应大于0.6m2。

3.0.10 安装标准化外窗时宜采用金属披水板，如无相应的窗台构造配合无法使用披水板时，则应做流水坡度或在窗框内外两侧采用防水隔膜。

【条文说明】

- 由于外窗和附框，附框和墙体形成多条缝隙，采用披水板 是防止缝隙中雨水渗漏最有效的方法。披水板的宽度和长度尺寸 应根据工程实际设计制作。披水板两侧与墙体缝隙应根据工程实 际进行可靠封堵，硅酮密封胶可适当加厚加宽，不可用玻璃胶封堵。如需窗框内外两侧采用防水隔膜，则在室内侧采用防水隔汽 膜，室外侧采用防水透汽隔膜。

3.0.11 外窗可开启部位应设计配置纱窗，纱窗的安装方式及结构应易于拆装、清洗及更换。

- 3.0.12 朝向走廊开启的外窗不应妨碍通行。

【条文说明】

- 永久性标识内容应包含但不限于生产厂家名称、联系方式、规格型号、出厂性能技术指标等标识，标识应清晰，不易损坏。

3.0.13 外窗产品需在明显位置设置永久性标识，标识内容至少应有宽、高、型材尺寸、中空玻璃厚度及层数。组框后附框应贴尺寸标识，标识内容至少应有宽、高尺寸、截面长度尺寸，标识应清晰，不易损坏。

【条文说明】

- 各类标识应该清晰，易于阅读，以便用户和安装人员可以快速识别产品规格。。

3.0.14 标准化外窗及配件宜取得绿色建材认证、门窗节能性能标识证书。

【条文说明】

- 2023年12月，工信部、发改委、生态环境部、住建部等十部门《绿色建材产业高质量发展实施方案》（工信部联原〔2023〕261号）提出了绿色建材发展的主要目标和重点任务，在促进建设工程应用方面，要求“强化绿色建筑中绿色建材选用要求”。《城乡建设领域碳达峰实施方案》（建标〔2022〕53号）和《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》（国办函〔2024〕20号）均提出加快推进绿色建材产品认证和应用推广的要求。

### 4 标准化外窗系统要求

### 4.1 标准化外窗要求

4.1.1标准化外窗选用的材料除应符合本标准规定外，尚应符合现行国家标准、行业标准及有关规定。

4.1.2 铝合金窗应符合《铝合金门窗》GB/T 8478标准的要求。

4.1.3 建筑用塑料塑料窗应符合《建筑用塑料门窗》GB/T 28886标准的要求。

4.1.4 铝木复合窗应符合《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1标准的要求。

4.1.5 铝塑复合窗应符合《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》GB/T 29734.2标准的要求。

4.1.6 钢塑复合窗应符合《建筑用节能门窗 第3部分:钢塑复合门窗》GB/T 29734.3标准的要求。

4.1.7玻纤增强聚氨酯窗应符合《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571-2019标准的要求。

4.1.8 玻璃纤维增强塑料窗应符合《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)窗》JG/T 186标准的要求。

4.1.8 钢塑复合窗、木质窗等应符合国家、行业等现行有关标准的规定。

【条文说明】

- 除标准中要求的不同类型的外窗，其余不同类型的型材和外窗均应符合相应的国家、行业等现行有关标准的规定。

4.1.9 有耐火完整性要求的标准化外窗除具有耐火性能外，其他各项要求应符合本标准规定。

【条文说明】

- 《建筑防火设计规范》GB 50016规定了建筑防火设计的基本要求，包括耐火性能要求

4.1.10 标准化系统窗可采用自我声明或第三方认证方式确认材料、构造、型式、设计规则、加工工艺、安装工艺、性能及使用维护要求用相似原理确定了材料允许调整的范围及替换规则，内容应符合系统技术要求，并以文件形式确定，其相应证书可放入产品出厂质量证明随行资料，相关内容应符合《系统门窗通用技术条件》GB/T39529标准的要求。

4.1.11标准化外窗主要性能、技术指标应符合表4.1.11的规定:

表4.1.11 标准化外窗主要性能、技术指标

| 主要性能 | 单位 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性 | 单位缝长空气渗透量，m3/（m·h） | ≤1.5（6级） | GB/T 7106 |
|  | 单位面积空气渗透量，m3/（m2·h） | ≤4.5（6级） |  |
| 水密性 | Pa | ≥250（3级） |  |
| 抗风压性 | kPa | 2.5≤P3（4级） |  |
| 保温性能（传热系数） | W/（m2·K） | 符合本标准第5.2.2的要求 | GB/T 8484 |
| 隔声性能 | dB | 应符合设计要求，且交通干线两侧的建筑，隔声性不应小于30dB，其他不应小于25dB | GB/T 8485 |

【条文说明】

- 外窗的保温性能按照《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484进行检测。

- 外窗的气密性能、抗风压性能、水密性能按照《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106进行检测，并按照《建筑幕墙、门窗通用技术要求》GB/T 31433进行分级。

- 外窗的隔声性能按照《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485进行检测，并按照《建筑幕墙、门窗通用技术要求》GB/T 31433进行分级。

### 4.2 型  材

4.2.1 铝合金型材应符合下列要求：

- 1铝合金外窗应选用隔热型材，性能应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的质量要求；

2铝合金型材的基材，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB/T5237.1的规定，表面处理层应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》GB/T5237.2、《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》GB/T5237.3、《合金建筑型材第4部分:喷粉型材》GB/T5237.4、《铝合金建筑型材第5部分:喷漆型材》GB/T5237.5的规定；

3铝合金主型材框、扇、等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，外窗用铝合金主型材截面受力部位基材最小壁厚应符合《铝合金门窗》GB/T 8478标准的要求。

4穿条式隔热型材的隔热条截面高度不应小于24mm，浇注式隔热型材的隔热条截面高度不应小于22mm。

【条文说明】

- 本条规定了标准化外窗用铝合金型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。

- （1）指通过特定的隔热材料（如隔热条）将铝合金型材分为内外两部分，以降低热传导，提高保温性能，隔热材料的宽度对型材的传热系数影响较大。

- (3)铝合金型材的壁厚是影响杆件强度、刚度、和连接强度的重要因素之一，铝合金型材壁厚越小窗框扇梃主型材构件的抗弯变形能力越差，严重时会导致窗框与墙体锚固点变形或破坏。 除了窗立面的窗框和扇梃的主型材构件直接承受风荷载，需要足够抗变形刚度外，框扇杆件的连接牢固，开启扇与框的铰接和锁闭点等五金件装配紧固都需要型材壁厚作为各种连接和固定的可靠保证，同时也是保证窗优良密封性能和提高杆件抗冲击性能的首要因素。所以在材料进厂后要进行抽样检验，符合条文规定的为合格，不合格的材料不得使用。

4.2.2 塑料型材应符合下列要求：

1塑料型材主型材截面不应少于4个的腔体，至少具备独立的保温隔声、增强型钢及排水腔室等，结构上应采用至少三道密封。

2 塑料型材性能应符合现行国家标准《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC－U）型材》GB/T 8814、《建筑用塑料门窗》GB/T 28886的有关规定。

【条文说明】

- 本条规定了标准化外窗用塑料型材的最低要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。主型材断面设计为多腔室结构，腔壁垂直于热流方向分布。型材内的多道腔室对通过的热流起到多重阻隔作用，可有效阻断空气渗透路径，使腔内传热(对流、辐射、导热)相应消弱，特别是辐射传热强度随腔室数量增加而成倍减少。主型材断面应具有独立的保温腔室、增强型钢腔室及排水腔室，且腔室总数不宜低于4个。

- 4.2.3 实木、铝木复合型材应符合下列要求：

- 1 木型材

1）以木材、木质复合材料为主要材料制作的型材应符合现行国家标准《木门窗》GB/T 29498相关条款的要求；

2) 铝木复合型材中木型材应符合现行国家标准《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1相关条款的要求，含水率为8%～13%，甲醛释放限量应符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580中E1级别的要求；集成材外观质量应为优等品，可视面拼条长度应大于250mm，宽度方向无拼接，厚度方向相邻层的拼接应错开，拼接缝隙紧密；

3）木材用水性涂料应符合现行国家标准《室内装饰装修用水性木器涂料》GB/T 23999的规定，面漆应符合C类漆的要求，底漆应符合D类漆的要求,漆膜的湿膜厚度宜为200μm～300μm，干膜厚度宜为80μm～120μm。

- 2 铝合金型材

- 1）外窗以铝合金型材为主要受力杆件的木铝复合外窗，其性能应符合本标准第4.2.1.3的要求；

- 2）铝合金的表面质量符合《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1要求。

【条文说明】

- 本条规定了标准化外窗用实木、木铝复合外窗型材的最低 要求，本条中未规定的型材其它参数按国家和行业现行标准执行。

- 4.2.4 铝塑复合型材应符合下列要求：

- 1 铝塑复合型材应符合现行行业标准《铝塑复合型材》YS/T 729的要求；

- 2 铝塑复合中铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的要求。

【条文说明】

- 本条规定了标准化外窗用铝塑复合型材的应符合的标准 要求。

4.2.5玻璃纤维增强塑料拉挤型材应符合《门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤型材》JC/T 941标准的要求。

4.2.6 钢塑复合型材、钢塑共挤型材等应符合国家、行业等现行有关标准的规定。

【条文说明】

- 本条中未规定的型材其参数按国家和行业现行标准执行。

- 4.3 玻  璃

4.3.1 建筑标准化外窗应采用保温性能良好的双层或多层复合结构的中空玻璃。

- 4.3.2 中空玻璃除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定外，尚应符合下列规定：

- 1 中空玻璃应采用多腔体中空玻璃、LOW-E中空玻璃或充气中空玻璃，不应使用普通单腔体中空玻璃。

- 2 多腔体中空玻璃、LOW-E中空玻璃或充气中空玻璃空气层不应小于9mm。

- 3 玻璃厚度不应小于5mm，各层玻璃厚度相差不应大于3mm，最大尺寸、安全性能和抗风压设计应符合现行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定；

- 4 中空玻璃间隔材料宜采用高性能暖边间隔条并连续折弯，同时应符合《中空玻璃间隔条 第3部分:暖边间隔条》JC/T 2453 的规定。

- 5 中空玻璃原片可采用普通平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃和LOW-E玻璃等，各种玻璃产品均应符合现行标准的规定。

- 6 中空玻璃所用干燥剂应使用符合现行行业标准《中空玻璃用干燥剂》JC/T 2072的3A分子筛和凹凸棒土，不应使用氯化钙、氧化钙类干燥剂及4A分子筛。

- 7 玻璃应进行机械边处理,倒棱宽度不宜小于1mm,磨轮的目数不宜小于180目,宜采用四边细磨。有装饰要求的玻璃边,宜采用精磨边。

【条文说明】

- 中空玻璃是影响整窗保温性能的最主要的部分，对窗的保温性能影响很大，本条中空玻璃气体间隔层厚度主要根据市场常  用中空玻璃类型和节能效果确定。普通中空玻璃已经不能满足目 前外窗节能的要求，如采用Low-E 玻璃、增加玻璃层数或充惰性气体等措施的中空玻璃，玻璃之间的空气层厚度不受12mm 的限制。

- 目前市场上还有很多中空玻璃使用氯化钙、氧化钙类干燥剂，此类干燥剂水合物对铝间隔条有腐蚀作用，3A 是指有效孔径，4A分子筛因吸收空气中的氮气会在温差比较大的情况下， 发生呼吸作用，热胀冷缩，造成中空玻璃变形，这些都会影响中空玻璃寿命。

- 中空玻璃的边缘应进行适当的倒角或倒棱处理，以减少应力集中，防止玻璃破裂。倒棱宽度通常不应小于1mm，这有助于提高玻璃的安全性和耐久性。精磨边通常使用更高目数的磨轮（如400目以上）来实现更加平滑、光亮的效果。

- 4.3.3采用真空玻璃时，其性能应符合《真空玻璃》GB/T 38586 的规定，尚应符合下列规定：

- 1 真空玻璃的单片应采用钢化玻璃；

- 2真空玻璃最大许用面积应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》GJ113的规定；

- 3 真空玻璃复合中空玻璃使用时应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T11944的规定,真空玻璃应位于室内侧。

【条文说明】

- 真空玻璃的核心是其内部的真空腔，这个腔体对密封性和耐久性有极高的要求。如果将真空玻璃置于室外侧，它可能会直接暴露在恶劣的环境条件下，如紫外线辐射、温度变化、湿度和风压等，这些因素都可能影响其密封性和寿命。因此，将真空玻璃放在室内侧可以更好地保护真空层，同时，真空玻璃的边缘密封是保持真空状态的关键，如果真空玻璃位于室外侧，边缘密封可能会受到风雨侵蚀或物理损伤，从而增加密封失效的风险。室内侧的位置可以减少这些外部因素的影响。在我省寒冷气候条件下，如果真空玻璃位于室外侧，外表面温度较低，可能导致冷凝水在框架或其他结构部件上查形成，进而引起结露问题。而将真空玻璃放置在室内侧，则可以利用室内的温暖空气减少冷凝的可能性，提高真空玻璃的使用从而寿命。

- 4.4附  框

- 4.4.1 建筑外窗安装用附框应符合现行国家标准《建筑门附框技术要求》GB/T 39866的有关规定。

- 4.4.2附框型材应采用满足节能、强度、耐腐蚀、耐久性以及安装连接功能要求材料，如木塑复合附框、钢塑共挤附框、玻璃钢附框。鼓励采用新型材料，新型材料经测试应符合本规范要求。

- 4.4.3宜采用节能附框。

- 4.4.4 与窗框宽度的缩小比例应控制在10%以内，截面厚度应为24±0.5mm，附框应有滴水构造。

【条文说明】

- 本条规定的仅是标准化附框满足工程通用要求的技术指 标，不代表各类型附框产品的全部性能，附框生产企业可根据材料 性能及工程要求制定满足产品合格的技术标准，其中应满足本规 范规定的性能要求。

4.4.5标准规格外窗的附框内口宽、高构造尺寸应与外窗标准洞口的标志尺寸相同4.2.2附框构造尺寸对边差对角线差应小于3.0mm。

4.4.6 附框组角应牢固，角缝处应经密封处理，不应出现渗漏水。

### 4.5 五金配件

4.5.1 外窗采用的五金配件应满足外窗性能及使用功能的要求，并应符合现行国家标准《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223及相关标准的规定。

【条文说明】

- 外窗五金件是连接开启部分与固定部分的连接件，可使开 启部分相对固定部分锁闭、开启、运动，并限制其运动范围。因此 其材质和规格应符合相应标准的要求，同时与型材槽口适配，以满 足外窗性能和使用功能的要求。

4.5.2 外窗五金件应具有足够的强度，启闭灵活、无噪声，满足使用功能、耐蚀、易更换和安全要求。其表面质量应具有良好的耐候性，手触摸的部位应光滑并具有良好的耐磨性，且宜选用可三维调节的产品。

4.5.3 外窗与墙体连接件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716 的规定。固定连接片应符合现行行业标准《聚氯乙烯（PVC）门窗固定片》JG/T 132中的有关规定，厚度不应小于1.5mm。

4.5.4 塑料外窗增强型钢应符合下列规定：

1塑料外窗增强型钢的材质应采用Q235钢材，壁厚应符合现行国家标准《建筑用塑料门窗》GB/T 28886的有关规定；

2增强型钢的质量应符合现行行业标准《聚氯乙烯（PVC）门窗增强型钢》JG/T 131的有关规定；

- 3增强型钢内外表面应进行热镀锌处理。

【条文说明】

- 塑料外窗的刚性是通过增强型钢体现出来的，其配置应根 据不同的使用条件进行选择。为保证副框和组合窗拼樘框的强 度，对其最小实测壁厚值作了规定

4.5.5 铝合金外窗框扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢件，不得采用铝合金抽芯铆钉。

【条文说明】

- 铝合金抽芯铆钉因剪切强度很低，不得作为外窗受力连接 紧固件。

4.5.6 增强型钢用紧固件应采用机制自钻自攻	螺钉，不应采用拉铆钉。

### 4.6  密封材料

4.6.1 密封材料的应符合国家或行业现行标准的相关规定。

【条文说明】

- 建筑外窗的密封材料是影响外窗密封和保温性能的主要因素，玻璃安装使用的橡胶密封条物理性能低，在使用中就会常出现由于断裂、收缩、低温变硬等缺陷造成外窗渗水。外窗用橡胶密 封条应采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条，对于金属外窗玻璃安装的密封材料可选用硅酮密封胶。

- 4.6.2 框扇用密封条应满足现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498及相关标准的规定。

- 4.6.3 各种密封胶应符合国家和行业现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《建筑窗用弹性密封剂》JC/T 485的规定。结构密封胶使用前应进行相容性和剥离粘接性试验。

4.6.4 窗框与附框、附框与洞口之间的密封材料应符合现行《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485、《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936等标准的规定。

- 4.4.5 防水透气膜应符合现行行业标准《透汽防水垫层》JC/T2291的规定,室外侧应采用防水透汽膜,室内侧应采用防水隔汽膜。防水透汽膜非粘贴面应与保温砂浆有相容性。（新增加的要求）

## 4.7  披水板、附框压条

4.7.1 披水板应符合以下要求：

1 披水板采用不锈钢或热镀锌钢板制作时，板厚应不小于1mm，其余性能应符合《不锈钢冷轧钢板》GB/T 3280的要求；

2 披水板采用铝合金材料制作时，板厚应不小于1.5mm，表面处理应符合《铝合金建筑型材》GB/T 5237的要求；

3 披水板的宽度应根据窗台宽度及各类外墙外保温构造厚度进行设计，确保有可靠的阻止雨水内渗的披水构造设计；

4 披水板出厂时，表面处理面应粘贴保护膜，以防止运输和安装过程中的损伤。

【条文说明】

- 规定板厚不小于 1mm，是为了保证披水板在长期使用过程中具有足够的强度和耐久性，能承受雨水冲刷及可能的外力作用，不易变形或损坏。而符合《不锈钢冷轧钢板》GB/T 3280 要求，可确保材料的各项性能指标，如耐腐蚀性、机械性能等满足工程实际需求，从而保证披水板的质量。

- 根据窗台宽度及外墙外保温构造厚度设计披水板宽度，是为了保证披水板能有效覆盖窗台区域，防止雨水绕过披水板渗入室内。可靠的披水构造设计是实现阻止雨水内渗功能的关键，合理的构造能引导雨水顺利流下，避免雨水积聚或倒流进入室内，确保外窗的防水性能。

4.7.2 附框压条应符合以下要求：

1 附框压条宜采用铝合金材料制作，壁厚不小于1.4mm，高度不小于15mm；

2 附框压条的表面处理应符合《铝合金建筑型材》GB/T 5237的要求；

3 附框压条应设计有防止与窗框之间接缝雨水渗漏的镶嵌密封胶条构造，并与披水板连接紧密，确保防水性能。

【条文说明】

- 与铝合金披水板同理，符合该标准要求的表面处理，可提高附框压条的耐候性、耐腐蚀性，使其在不同环境条件下长期使用，保持良好的性能和外观，延长使用寿命

- 防止附框压条与窗框之间接缝雨水渗漏的镶嵌密封胶条构造，是保证外窗防水性能的重要措施。雨水若从该接缝处渗漏，可能导致窗框内部积水，引发腐蚀等问题，影响外窗的使用寿命和性能。与披水板连接构造的设置，可使附框压条与披水板形成一个有机整体，协同发挥防水、防护等功能，进一步提高外窗的整体性能。

### 4.8  其他材料

4.8.1 玻璃垫块宜采用挤压成型工艺生产的未增塑PVC、增塑PVC或硬橡胶，其性能应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113中的有关规定，并符合下列要求：

1 玻璃垫块采用硬橡胶时，承重垫块的邵氏硬度宜为80（A）-90（A），定位垫块和填充垫块的邵氏硬度应为40（A）～50（A）；

- 2 采用硫化再生橡胶或其他吸水性材料。

【条文说明】

- 玻璃垫块采用模压成型或挤出成型的硬橡胶或塑料，使玻 璃受力均匀，不致应力集中而破碎。不同功能的玻璃垫块设置不同的邵氏硬度要求，是基于玻璃安装和受力的实际需求。承重垫块需要较高的硬度来支撑玻璃重量，保证玻璃在长期使用过程中不下沉、不变形，邵氏硬度 80（A） - 90（A）能满足这一要求。而定位垫块和填充垫块主要起定位和填充间隙作用，较低的邵氏硬度 40（A） - 50 (A) 可更好地适应玻璃与窗框之间的细微尺寸差异，使玻璃安装更稳固，同时避免因过硬导致玻璃局部应力集中。

- 硫化再生橡胶或其它吸水性材料，其性能相对不稳定，且吸水性材料吸收水分后可能膨胀、变形，影响玻璃垫块的支撑和定位效果，还可能导致玻璃与窗框接触部位出现腐蚀等问题。因此，禁止使用此类材料，以保证玻璃垫块的质量和性能，确保玻璃安装的安全性和稳定性。

- 4.8.2 纱窗应符合下列要求：

- 1用金属丝窗纱应符合现行行业标准《窗纱技术条件》QB/T 3883的规定。

- 2 塑料丝窗纱应用定型纱网，不得使用编织型纱网，密度不应低于18目；

- 3 隐形纱窗型材的强度和刚度应满足启闭灵活和耐久性要求，型材表面色泽应与外窗的型材相适应。

【条文说明】

- 金属丝窗纱符合相关行业标准，可保证其尺寸规格、材质性能等满足实际使用要求，确保纱窗的质量和可靠性。对于塑料丝窗纱，规定使用定型纱网而非编织型纱网，是因为定型纱网具有更好的稳定性和强度，不易变形。密度不低于 18 目，能有效阻挡蚊虫进入室内，同时保证良好的通风和采光效果。

- 4.8.3 通风单元应符合国家现行标准《窗用动力通风器》GB/T 28198和《建筑门窗用通风器》JG/T 233的有关规定。

【条文说明】

- 通风单元符合相关标准，可确保其通风性能、结构安全、电气性能等各方面指标满足建筑通风需求。保证通风单元质量可靠，能有效改善室内空气质量，调节室内温度、湿度等环境参数，为人们提供舒适的居住或工作环境。

- 4.8.4 内置遮阳应符合现行行业标准《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255的有关规定。

【条文说明】

- 符合该标准可保证内置遮阳产品在遮阳性能、光学性能、热工性能以及结构安全性等方面达到规定要求。有效控制太阳辐射进入室内，降低室内温度，减少空调能耗，同时满足室内采光和视觉舒适性的要求。

- 4.8.5 型材空腔中的填充材料宜采用导热系数小，吸水率低的材料，并应符合相关标准的要求。

【条文说明】

- 采用导热系数小的材料填充型材空腔，可有效阻止热量通过型材传导，提高外窗的保温性能。吸水率低可避免填充材料吸收水分后增重、变形，影响型材的结构性能，同时防止因水分积聚导致型材腐蚀。符合相关标准要求则从整体上保证填充材料的质量和性能，确保外窗的节能效果和使用寿命

### 5设 计

### 5.1一般规定

5.1.1  建筑设计时应贯彻模数协调原则,优先选用本标准外窗洞口尺寸系列的基本规格，其次选用辅助规格,在同一地区、同一建筑物内减少规格数量。

【条文说明】

- 贯彻模数协调原则能使建筑设计更加规范化和标准化，优先选用基本规格可确保整体的统一性和协调性，减少规格数量有助于提高生产效率、降低成本，同时在同一地区和建筑物内也便于施工和管理。当基本规格无法满足需求时，可按以下方式确定：基于基本参数（如门窗洞口标志宽/高的基本模数数列）调整；参照邻近规格规律扩展（如以300mm为差值递增）。选用辅助规格则可在一定程度上满足特殊需求，但仍需控制规格的多样性。

5.1.2  建筑设计需采用组合外窗时宜优先选用标准化外窗组合的条形窗、带形窗等。编制外窗产品设计文件时，应按所设计外窗的材质性能、质量标准等因素，选用本标准外窗口尺寸系列。应表示出外窗宽、高构造尺寸与外窗洞口定位线的关系，以及所能适应的各类不同材质墙体的安装形式、方法及其安装构造缝隙尺寸,并提出相应技术措施。

【条文说明】

- 优先选用基本外窗组合的条形窗、带形窗等组合外窗形式，有利于简化设计和施工过程，提高建筑的美观性和整体性。在编制外窗产品设计文件时，考虑材质性能、质量标准等因素，能确保外窗的质量和适用性，明确外窗宽、高构造尺寸与洞口定位线的关系，以及适应不同材质墙体的安装形式、方法和构造缝隙尺寸，为施工提供详细准确的指导，提出相应技术措施则是为了保障安装的质量和可靠性。

5.1.3 外窗性能指标及有关设计应根据山西省的气候、环境、建筑自身特点、使用情况等具体要求合理确定,并应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015以及《民用建筑隔声设计规范》GB50118等相关标准的规定。

【条文说明】

外窗性能指标及设计需根据山西的特定气候具体要求来合理确定，这样能使外窗更好地适应本地环境，达到节能、保温、隔热、隔声等功能要求。同时符合相关现行国家标准，能保证建筑的安全性、稳定性和耐久性等基本要求。

5.1.4 同一工程中，非标准化外窗的立面、材料、安装方式和性能指标应与标准化外窗系统保持一致。

【条文说明】

- 同一工程中保持非标准化外窗与标准化外窗系统在立面、材料、安装方式和性能指标上的一致性，有助于保持建筑整体的协调性和美观性，也便于施工管理和质量控制。

5.1.5 外窗可开启部位宜设计配置纱窗，纱窗的安装位置不应阻碍窗的正常开启，其结构应易于拆装、清洗及维修。

【条文说明】

- 外窗可开启部位设计配置纱窗，既可以满足通风需求，又能防止蚊虫进入，安装位置不阻碍窗的正常开启保证了使用的便利性。易于拆装、清洗及维修的结构设计，方便用户后期的维护管理。

5.1.6外窗安装时，宜设置在墙体的等温线上，并符合以下要求：

1 当墙体采用外保温系统时，外窗可采用整体外挂式安装，外窗框内表面宜与基层墙体外表面齐平，外窗位于外墙外保温层内。

装配式夹心保温外墙，外窗宜采用内嵌式安装方式；

- 2 外窗与基层墙体的连接件宜采用阻断热桥的处理措施；

3 外窗外表面与基层墙体的连接处宜采用防水透汽材料密封，外窗内表面与基层墙体的连接处宜采用气密性材料密封。

【条文说明】

- 将外窗设置在墙体的等温线上，能减少热桥效应，提高建筑的节能效果。对于不同的墙体类型（如外保温系统、装配式夹心保温外墙等），采用相应的安装方式，如整体外挂式或内嵌式，能更好地适应墙体结构，连接件采用阻断热桥的处理措施可进一步降低热损失，外表面与基层墙体连接处采用防水透汽材料密封能防止水分渗透，内表面采用气密性材料密封能提高外窗的气密性，保障室内环境质量。

- 5.1.7 外窗应采用标准化附框干法安装设计。

【条文说明】

- 外窗采用标准化附框干法安装设计，有利于提高安装的精度和质量，保证外窗与墙体的连接牢固性，减少安装过程中的误差和问题，同时也便于施工操作和后续的维护。

- 5.1.8 外窗下部宜设置披水板。

【条文说明】

- 外窗下部设置披水板，能有效地防止雨水渗透到室内，保护墙体和外窗，提高建筑的防水性能。

5.2节能及物理力学性能

5.2.1外窗保温性能应符合现行山西省工程建设标准《建筑节能门窗应用技术规程》DBJ04/T 246、《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242的相关规定，外窗保温、隔热构造设计要求：

1 根据保温性能的要求，选择适宜的外窗品种、类型、开启型式；

2 根据窗型和保温性能的需要，选择合适的玻璃类型；

3 外窗的分格设计宜选择大固定小开启的方式；

4 采用密封性能好的构造型式；

5 在墙体采取保温措施时，窗框、附框与保温层构造应协调，不得形成热桥；

- 6 有遮阳性能要求的外窗宜采取下列措施降低遮阳系数：

- 采用遮阳系数低的玻璃；

2）设置窗户系统本身的外遮阳；

3）设置窗户系统本身的内遮阳。

【条文说明】

- 大固定小开启的分格设计方式，可减少开启扇的面积，降低因开启扇密封性能相对较弱而导致的热量散失。固定部分的玻璃面积大，且密封性能好，能有效提高外窗的保温性能。同时，这种设计方式在保证通风需求的前提下，有利于提升外窗的整体保温隔热效果。

- 降低遮阳系数可有效减少太阳辐射进入室内，降低室内温度，减少空调能耗，提高室内舒适度。以下是具体措施的说明：

- 采用遮阳系数低的玻璃。遮阳系数低的玻璃能有效阻挡太阳辐射，减少热量进入室内，如镀膜玻璃、Low - E 玻璃等都具有较低的遮阳系数，可根据实际需求选择合适的玻璃产品。

- 设置窗户系统本身的外遮阳。外遮阳设施能在太阳辐射到达玻璃之前将其遮挡，遮阳效果显著。常见的外遮阳形式有遮阳板、遮阳百叶等，可根据建筑的朝向、外观要求等选择合适的外遮阳方式。

- 设置窗户系统本身的内遮阳。内遮阳也能在一定程度上阻挡太阳辐射，调节室内光线和温度。如内遮阳窗帘、百叶等，可根据室内使用需求灵活控制遮阳效果。

5.2.2 外窗气密性、水密性、抗风压性应符合现行山西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242及本标准第4.1.11条的相关规定，外窗密封性设计应符合下列要求：

1 外窗玻璃镶嵌处应优先采用密封胶密封，窗的型材上应设置排水孔、等压孔，排水孔的位置、数量及开口尺寸应满足排水要求，外窗室外侧宜配置防风盖；

2 外窗框与外窗扇配合的搭接处宜按等压原理设计，框扇开启腔内部应增加密封胶条形成三道密封形式；

3 密封胶条应连续，形成封闭的密封结构；

4 五金件、型材槽口构造应相互匹配；

5 平开扇高度或宽度超过900mm时，应采用多点锁；

6 框扇和五金配件装配部位应采用密封材料进行密封处理；

7 外窗型材构件连接和附件装配间隙及外窗框组角装配式的外窗，与洞口墙体安装间隙均应有密封防水措施。

【条文说明】

- 设置排水孔可及时排除进入窗内的雨水，防止积水导致窗扇、窗框腐蚀等问题。等压孔的作用是平衡窗内外压力，减少雨水渗漏的可能性。合理设计排水孔的位置、数量及开口尺寸，确保排水顺畅。配置防风盖可防止强风将雨水倒灌进入排水孔，进一步增强外窗的防水性能。

- 为保证外窗气密性和水密性，保证雨水顺利排向室外，外窗框与外窗扇配合的搭接处宜按等压原理设计，通过平衡内外气压差减少空气和雨水的渗透动力。

- 连续封闭的密封结构可确保外窗的密封性能无死角，避免空气和雨水从密封胶条的断点或缝隙处渗漏，保证外窗整体的气密和水密效果。

- 当平开扇尺寸较大时，单点锁难以提供足够的锁闭力来保证外窗的气密、水密和抗风压性能。采用多点锁可在扇的不同位置提供锁闭点，均匀分布锁闭力，有效防止大尺寸平开扇在风压等外力作用下出现变形、缝隙增大等问题，确保外窗的密封性能和安全性。

5.2.3 隔声设计应执行国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118及本标准第4.1.11条的有关规定，并可采取下列措施：

1 采用密封性能好的外窗构造型式；

2 采用隔声性能好的中空玻璃或夹层玻璃；

3 外窗玻璃镶嵌缝隙及框与扇开启缝隙，应采用具有柔性和弹性的密封材料密封；

4 外窗框与洞口墙体间的缝隙应进行密封处理；

5 采用双层窗。

- 本条列出了隔声性能设计需要考虑的方面和采用的方法。 外窗的隔声性能主要在于占外窗面积约80%的玻璃的隔声效果。单层玻璃的隔声效果有限，只能采用隔声性能高的中空玻璃或夹层玻璃。

- 外窗玻璃镶嵌缝隙以及框与扇开启缝隙，也是不可忽视的隔声环节。采用耐久性好的密封胶和弹性密封胶条进行外窗密封，外窗框与洞口墙体之间缝隙的隔声处理，是避免声桥效应的有效措施，也应妥善处理好。

5.2.4 建筑外窗采光设计应满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。

并采取以下措施：

1 窗的立面设计尽可能减少窗的框架与整窗的面积比；

2 按窗的采光性能要求合理选配玻璃；

3 采光面积应满足建筑项目使用功能的要求。

### 5.3  分格设计

5.3.1 外窗的立面分格设计应根据使用功能、装饰效果、建筑通风采光要求的窗地面积比及建筑节能要求的窗墙面积比综合确定，可设计为独立窗或组合窗。

【条文说明】

- 此条款强调外窗立面分格设计需兼顾多种因素。使用功能关乎窗户的通风、采光、观景等实际效用；装饰效果影响建筑整体美观；窗地面积比和窗墙面积比则分别从通风采光与节能角度对窗户设计提出要求。综合考虑这些因素，旨在实现外窗功能、美观与节能的平衡。

5.3.2 外窗的立面分格设计还应考虑下面几个因素：

1 外窗的抗风压性；

2 建筑物整体效果要求；

3 杆件和玻璃板块的原材料的规格尺寸；

4 平开窗扇的最大宽度不宜超过 650mm，最大高度不宜超过1500mm。

【条文说明】

- 风荷载作用下杆件变形过大易导致玻璃破裂或五金件脱位，L/180限值基于材料力学弹性变形理论，兼顾安全性与经济性，同时外窗在极端风荷载下不应发生结构破坏或密封失效，保障建筑安全。

- 窗扇尺寸限制旨在避免因过大尺寸导致执手扭矩及合页超负荷磨损、密封失效及型材变形，确保启闭灵活性与耐久性。

- 玻璃分块需考虑原片玻璃规格（如常规尺寸2440mm×3660mm）及运输安装条件，减少切割损耗。

- 组合窗拼樘料设计需按《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214进行承载力验算，并设置多腔结构以提升整体刚度

### 5.4 结构设计

- 5.4.1 建筑外窗应具有足够的刚度、承载能力及变形能力，能抵抗风荷载、自重荷载和温度作用。

【条文说明】

- 外窗作为建筑围护结构的一部分，需承受多种荷载及环境因素影响。足够的刚度与承载能力确保外窗在正常使用及极端情况下不发生破坏；一定的变形能力则使其能适应温度变化等引起的结构位移，避免因过度变形导致密封失效、构件损坏等问题，保障外窗的正常使用功能与使用寿命。

- 5.4.2 作用于外窗的风荷载标准值应按《建筑结构荷载规范》GB 50009计算，并考虑阵风系数、局部体型系数及高度修正系数。

【条文说明】

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009为风荷载计算提供了科学、规范的方法与依据。依据该标准计算风荷载标准值，能准确评估外窗在风荷载作用下所承受的力，为外窗结构设计提供可靠的数据支持，确保外窗结构的安全性与可靠性。

- 5.4.3采用螺钉连接的局部型材壁厚不应小于螺钉公称直径，或采用增加连接背母的方式进行连接。

【条文说明】

- 此条文对采用螺钉连接的局部型材壁厚做出规定，旨在确保连接的可靠性和安全性，防止因型材壁厚过薄而导致连接失效，是保障外窗整体性能的重要措施。同时提出增加连接背母的方式作为一种补充连接手段，可在一定程度上提高连接的牢固程度。

### 5.5安全设计

- 5.5.1  建筑底层外窗、不封闭阳台的外窗、窗下沿距地面低于2m且紧邻走廊或通向公用上人屋面的窗等部位，应采取安全防范措施。

【条文说明】

- 这些部位人员活动较为频繁，且易受到外部干扰或意外撞击，存在较高的安全风险。采取安全防范措施，如安装防护栏、防盗网等，可有效防止人员意外坠落或外部非法侵入，保障人员生命财产安全。

5.5.2 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃应采取适当的防护措施，对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况，需采用可靠的护栏。

【条文说明】

- 易受碰撞部位的玻璃在遭受撞击时容易破碎，可能导致人体受伤或玻璃碎片坠落伤人。采取防护措施，如使用夹层玻璃等，可增强玻璃的抗冲击能力；设置可靠的护栏则能有效防止人员因碰撞而发生高处坠落事故，降低安全风险。

5.5.3 有防盗要求的建筑外窗，可采用夹层玻璃和可靠的外窗锁具，外窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置。

【条文说明】

- 夹层玻璃具有较高的强度和抗穿透性，能增加非法入侵的难度；可靠的外窗锁具是保障外窗防盗性能的关键，其应具备良好的防撬、防钻等功能；外窗扇防止从室外侧拆卸的装置进一步提高了外窗的防盗安全性。

5.5.4 进行玻璃的设计选用时，下列情况需采用安全玻璃:

- 1 7 层及 7 层以下建筑物外开窗；

2 单块玻璃面积大于 1.5m2的玻璃，底边离最终装饰面小于0.5m的窗玻璃；

3 距离可踏面高度 900mm 以下的外窗及落地窗玻璃，并应加防护栏；

4 与水平面夹角不大于 75°的倾斜玻璃窗，包括天窗；

5 公共场所安装的活动门玻璃和固定门玻璃；

6 宜受到人体碰撞的外窗，及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位玻璃。

【条文说明】

钢化玻璃破碎后呈钝角颗粒，夹层玻璃破碎后由中间膜粘接，均应符合《建筑用安全玻璃》GB 15763要求并需提供3C认证资料。

此高度范围内的玻璃易受到人体直接接触或碰撞，使用安全玻璃能增强其安全性，防止因意外碰撞导致玻璃破碎伤人。

倾斜玻璃窗在使用过程中，玻璃所承受的重力和外力分布较为复杂，破碎后玻璃坠落的可能性较大，

- 5.5.5 玻璃构造设计时宜采用下列措施减少炸裂:

1 防止或减少玻璃局部升温；

2 玻璃安装时， 对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理；

3 玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料；

4 玻璃内侧的窗帘、百叶窗及其他遮蔽物与玻璃之间的距离不应小于 50mm。

【条文说明】

这些措施从玻璃的热应力控制、边缘处理及安装固定等方面入手，减少玻璃炸裂的潜在因素。通过采取这些措施，可有效提高玻璃的稳定性和安全性，延长玻璃的使用寿命。

避免玻璃因局部温度过高产生热应力集中，导致炸裂。例如，合理设计遮阳设施，减少阳光直射玻璃表面。

去除玻璃边部的微小裂纹和缺陷，降低应力集中，提高玻璃的抗炸裂能力。

缓冲玻璃与窗框之间的作用力，减少因温度变化、风压等引起的应力传递，从而降低玻璃炸裂的可能性。

5.5.6 内平开窗及建筑物首层的外平开窗，开启扇下角宜安装防撞护角或采用圆角设计等防磕碰方式。

5.6防雷设计

5.6.1 金属外窗防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《建筑物防雷工程施工与质量验收》GB 50601的规定；

【条文说明】

高层建筑外窗雷击风险较高，建筑物防雷设计规范及施工质量验收标准为金属外窗防雷设计提供了明确的技术要求和质量验收准则。遵循这些标准进行防雷设计，能确保金属外窗与建筑物防雷系统有效连接，将雷电电流顺利导入大地，避免外窗遭受雷击损坏，保障建筑物及人员的安全。

5.6.2 金属外窗应与主体结构防雷装置可靠连接，连接点间距不应大于10m（一类防雷）或15m（二、三类防雷）；

【条文说明】

连接点间距基于雷电流分布特性。雷击建筑物时，雷电流会通过建筑物的防雷装置向大地散流。雷电流在建筑物表面和内部的分布并不均匀，存在一定的散流规律。一般来说，雷电流会倾向于通过电阻较小、路径较短的通道流向大地。为了确保雷电流能够有效地引入大地，防雷系统的连接点需要根据雷电流可能的散流路径和分布情况来合理设置间距，使雷电流能在各个连接点均匀散流，避免局部电流过大造成防雷装置损坏或雷电反击等问题。同时合理的连接点间距可以减小感应电动势和感应电流的影响，能够更好地保证等电位连接的效果，使建筑物内的各个部分在雷击时处于相对均匀的电位，

5.6.3 外窗外框与防雷连接件连接时，应除去非导电的表面处理层；

【条文说明】

非导电的表面处理层（如油漆、塑料涂层等）会阻碍电流传导，影响外窗与防雷连接件之间的电气连接性能。除去该层，能确保外窗外框与防雷连接件之间形成良好的电气通路，使雷电电流得以顺利传导。同时连接部位宜采用铜铝过渡接头避免电化学腐蚀。

5.6.4 防雷连接导体可采用热浸镀锌处理的直径不小于10mm圆钢或25×4扁钢，导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的连接，需采用焊接时焊缝长度不小于100mm。

【条文说明】

选择热浸镀锌处理的圆钢或扁钢作为防雷连接导体，是因其具有良好的导电性和耐腐蚀性，能保证在长期使用过程中防雷连接的可靠性。规定导体的规格尺寸，可确保其具备足够的载流能力，满足防雷要求。雷电流通过低阻抗路径导入大地，明确焊缝长度，使连接部位具有足够的机械强度和电气连通性，确保雷电电流能够可靠传导。

### 5.7设计试验验证

5.7.1 组合窗应在安装前进行抗风压性能设计校核和试验验证。

【条文说明】

组合窗由多个窗扇或窗单元组合而成，其结构相对复杂，在风荷载作用下的受力情况与单个窗有所不同。其薄弱部位通常为拼樘节点，试验数据是评估外窗性能的唯一科学依据，需通过实验室模拟实际使用条件，试验中需重点监测拼接处位移及密封状态，确保无塑性变形。

### 6 安装施工

### 6.1一般规定

6.1.1 外窗安装前，应具备下列条件：

- 1 结构工程已验收合格。

2 外窗洞口尺寸与设计相符，并满足现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591的有关要求。

3 设计有预埋件时，预埋件的品种、规格、数量、位置、防锈处理要求及防锈年限均需符合设计要求；

4 附框与墙体之间的连接固定、防腐处理、保温填充、密封措施以及防雷设施等隐蔽工程，应在作业面封闭前进行验收并并按照隐蔽工程要求形成记录。

【条文说明】

这些条件是外窗安装前的必要准备工作，涵盖了结构质量、洞口尺寸、预埋件及隐蔽工程等多个方面。只有在这些条件均满足要求的情况下，才能进行外窗安装，以确保外窗安装质量及整体性能。

- 6.1.2 建筑外窗的外观、类型、规格及附件应符合设计要求。

6.1.3 建筑外窗应进场前对其气密性、水密性、抗风压性、保温性及中空玻璃的密封性能进行复检，检验结果应符合设计要求及相关标准要求。

【条文说明】

本条性能指标是衡量外窗质量的关键参数，直接影响外窗的使用功能和节能效果。通过复检，可确保外窗产品质量符合设计要求，避免不合格产品用于工程建设。

- 6.1.4 外窗安装施工的环境温度不宜低于5℃。

【条文说明】

在低温环境下，外窗安装所用的密封材料、胶粘剂等的性能可能会受到影响。导致密封效果不佳、固化速度变慢、连接强度降低等问题。规定适宜的施工温度，有利于保证外窗安装质量。

- 6.1.5 外窗附框与洞口连接时应符合下列规定：

1轻质砌块或加气混凝土墙洞口，应在外窗框与墙体连接部位提前设置预埋件。

- 2在砌体上安装外窗时严禁用射钉固定，不得固定在砖缝处。

3 外窗附框与预留洞口以及窗框之间的缝隙，应当使用弹性闭孔材料来进行填充，并采用防水透汽膜等防水材料实施密封处理。

【条文说明】

轻质砌块或加气混凝土墙的强度相对较低，提前设置预埋件可增强外窗与墙体的连接可靠性，防止外窗在使用过程中出现松动、脱落等安全隐患。

砌体结构的特性决定了射钉固定可能会破坏砌体结构的整体性，导致墙体裂缝或外窗固定不牢固。

6.1.6 附框生产企业应提供详细的附框安装作业指导书。施工前，施工单位应根据设计和本规程要求以及作业指导书对工程项目的附框和外窗安装制定专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训；施工时应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的安装专项施工方案进行施工。

6.1.7室内外装饰装修面不应妨碍外窗的正常开启，不应堵塞外窗排水孔。

【条文说明】

外窗的正常开启是其实现通风、采光等功能的基本条件，装饰装修面妨碍外窗开启将影响外窗的使用功能。外窗排水孔若被堵塞，雨水将无法及时排出，可能导致窗扇、窗框积水，进而引发渗漏、腐蚀等问题，影响外窗的使用寿命。

### 6.2外窗洞口要求

6.2.1 外窗洞口位置应符合设计文件要求。

【条文说明】

- 外窗洞口尺寸及施工质量对附框安装施工质量影响很大， 必须对洞口尺寸及质量进行检查复合。

6.2.2 混凝土结构预留洞口，混凝土强度不应低于C20。

【条文说明】

- 足够的混凝土强度是保证洞口结构稳定性和承载能力的关键。若强度过低，在后续外窗安装及使用过程中，洞口可能出现变形、开裂等问题，影响外窗的安装质量和使用安全。

6.2.3 附框安装前洞口应涂抹一道水泥砂浆，使洞口表面光洁、尺寸规整。

6.2.4 同规格外窗洞口应垂直、水平方向的位置应保持通线，洞口应横平竖直，允许偏差应符合下列要求：

1）垂直方向的相邻洞口位置相对偏差不应大于10mm；全楼高度内的最大相对偏差不应大于15mm(全楼高度小于30m)或20mm（全楼高度不小于30m）;

2）水平方向的相邻洞口位置相对偏差不应大于10mm；全楼长度内的最大相对偏差不应大于15mm（全楼长度小于30m）或20mm(全楼长度不小于30m)。

【条文说明】

- 洞口施工与附框安装无论是同一单位施工或是不同单位 施工，均应办好工种间交接手续，确保窗洞口尺寸符合要求。

- 有效的保养和维修，使外窗工程的一些质量问题能及时得到处理，是保障外窗工程的安全使用必要环节。外窗的清洗应使用中性清洁剂，以防止对玻璃及型材的腐蚀。

- 6.3附框安装

6.3.1 附框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成。

【条文说明】

- 在洞口及墙体抹灰湿作业前安装附框，可避免抹灰施工对附框造成污染或损坏，同时便于附框的定位和固定，保证附框安装质量。此外，先安装附框也有利于后续外窗安装时与洞口的精准对接。

6.3.2 附框安装应在洞口尺寸符合规定且验收合格并办好工种间交接手续后方可进行。

6.3.3 附框宜采用固定片或膨胀螺栓与洞口墙体连接固定。固定片宜采用Q235钢材，厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于20mm，表面应做防腐处理；膨胀螺栓公称直径不应小于8mm，埋入混凝土墙体的有效长度不应低于40mm。膨胀螺栓不能造成附框弯曲或变形。

【条文说明】

- 采用固定片时，附框的内、外两侧均需与洞口墙体连接固定。固定片与金属附框连接处宜设弹性垫片，可以避免电化学腐蚀。

6.3.4 附框固定片安装间距应经过荷载计算确定，且应符合：距角部的距离不应大于150mm，其余部位的固定片中心距不应大于400mm；固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm；

【条文说明】

- 附框固定片安装间距的荷载计算应依据《建筑结构荷载规范》GB 50009、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等标准进行，重点考虑风荷载及地震荷载的影响。

6.3.5 在附框外侧抹灰应预留出宽度和深度为5mm～8mm 的嵌缝槽，待外窗固定后，用中性硅酮密封胶密封外窗外框边缘与附框间隙及嵌缝槽处；

【条文说明】

- 预留嵌缝槽是为了后续密封处理提供空间，保证密封胶能够充分填充，形成有效的密封防水屏障。中性硅酮密封胶具有良好的耐候性、防水性和粘结性，能有效防止雨水、空气等渗入附框与外窗外框之间的间隙，避免因渗漏导致的窗框腐蚀、保温性能下降等问题。同时，密封胶还能起到缓冲作用，减少因温度变化、风压等因素引起的附框与外窗之间的相互位移和应力集中。

6.3.6 附框与墙体之间的缝隙宜按设计要求采用符合《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011要求的防水砂浆填缝。

### 6.4披水板安装

6.4.1 当采用窗台批水板时，其安装应符合下列要求：

1 批水板应在外墙保温施工完毕后进行安装。

2 披水板螺钉固定在标准化附框上或与外窗型材配合连接。

2 各施工过程中，不得踩踏、撞击、移动、拆卸批水板，也不得在披水板上放置重物。

- 【条文说明】

- 与附框或外窗型材的可靠连接，能使披水板与外窗系统形成一个整体，提高外窗的防水性能。

### 6.5外窗安装

6.5.1 外窗进场检查验收应符合下列规定：

1 对其外观、品种、规格及附件等进行检查，当有变形、松动或表面损伤时，应进行整修；

2 检查外窗五金件、附件应完整、配套齐备、开启灵活；

3 对质量证明文件进行核查。

- 【条文说明】

- 检查外窗的外观、品种、规格及附件，可确保外窗符合设计要求，避免因外观缺陷、规格不符或附件缺失影响外窗的安装和使用。对变形、松动或表面损伤的外窗进行整修，能保证外窗的质量和性能，防止在安装后出现漏水、密封不严等问题。

- 外窗五金件和附件是保证外窗正常开启、关闭和密封的关键部件。完整、配套齐备的五金件和附件，能确保外窗的各项功能正常实现。开启灵活的要求，可提高用户的使用体验，同时也便于日常的维护和清洁。

6.5.2外窗的安装应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的规定。

6.5.3 安装所需的机具、辅助材料和安全设施应齐全。

6.5.4 干法作业外窗安装工序，应符合表7.5.3的规定。

表6.5.4  外窗干法作业安装工序

| 安装工序 | 外窗类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝合金 窗 | 塑料窗 | 玻纤增强聚氨酯节能窗 | 铝木复合 窗 | 铝塑复合 窗 | 钢塑复合 窗 |
| 1确认窗框安装基准 | + | + | + | + | + | + |
| 2洞口处理 | + | + | + | + | + | + |
| 3附框进洞口 | + | + | + | + | + | + |
| 4附框调整定位 | + | + | + | + | + | + |
| 5附框与墙体连接固定 | + | + | + | + | + | + |
| 6防雷施工（中、高层建筑） | + | —— | —— | + | + | + |
| 7附框与墙体填充弹性保温材料 | + | + | + | + | + | + |
| 8洞口抹灰收口防水处理 | + | + | + | + | + | + |
| 9确认窗框安装基准 | + | + | + | + | + | + |
| 10窗框进洞口 | + | + | + | + | + | + |
| 11窗框调整定位 | + | + | + | + | + | + |
| 12窗与附框连接固定 | + | + | + | + | + | + |
| 13窗框与附框洞口嵌缝、打胶 | + | + | + | + | + | + |
| 14安装玻璃 | + | + | + | + | + | + |
| 15玻璃与窗框密封处理 | + | + | + | + | + | + |
| 16安装调试五金件 | + | + | + | + | + | + |
| 17安装窗纱 | * | * | * | * | * | * |
| 18检查验收 | + | + | + | + | + | + |
| 19表面清理 | + | + | + | + | + | + |

注：表中“+”号表示应进行的工序   “*”号表示可选择工序

6.5.5外窗的安装允许偏差应符合表6.5.5的规定：

表6.5.5外窗安装允许偏差（mm）

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1外窗槽口宽度、高度尺寸 |  | 尺寸范围 | 铝合金外窗、铝木复合窗 |  | 用精度1mm的钢卷尺测量外框两相对外端面，测量部位距端部100mm |
|  |  | ≤1500mm | ±1.5 |  |  |
|  |  | ＞1500mm | ±2 |  |  |
|  |  | 尺寸范围 | 塑料窗 |  |  |
|  |  | ≤1500mm | ≤2.0 |  |  |
|  |  | ＞1500mm | ≤3.0 |  |  |
| 2外窗槽口对角线 |  | 尺寸范围 | 铝合金外窗、铝木复合窗 |  | 用精度1mm的钢卷尺测量内角 |
|  |  | ≤2000mm | ≤3 |  |  |
|  |  | ＞2000mm | ≤4 |  |  |
| 3外窗槽口对角线长度差 |  | 尺寸范围 | 塑料窗 |  |  |
|  |  | ≤2000mm | ≤3 |  |  |
|  |  | ＞2000mm | ≤5 |  |  |
| 4外窗框的正、侧面垂直度 |  |  | 铝合金外窗、铝木复合窗、铝塑复合窗 | ≤2.0 | 用1m垂直检测尺检查 |
| 5外窗框的水平度 |  |  | 玻纤增强聚氨酯节能窗、塑料窗 | ≤3.0 | 用1m水平尺和精度0.5mm塞尺检查 |
| 6窗下横框的标高 |  |  | ±5.0 |  | 用精度0.5mm钢直尺检查 |
| 7双层窗内外框间距 |  |  | ±4.0 |  |  |
| 8窗竖向偏离中心 |  |  | ±5.0 |  |  |
| 9窗扇与框搭接量 |  |  | 铝合金窗 铝木复合窗 铝塑复合窗 | ±1.0 | 用深度尺或精度0.5mm钢直尺检查 |
|  |  |  | 玻纤增强聚氨酯节能窗、塑料窗 | +1.5；-2.5 |  |
| 10窗框扇四周的配合间隙 |  |  | ±1.0 |  | 用楔形尺检查 |
| 11窗扇与框搭接量 |  |  | ±2.0 |  | 用深度尺或精度0.5mm钢直尺检查 |
| 12窗扇与框或相邻扇立边平行度 |  |  | ≤2.0 |  | 用精度0.5mm的钢直尺检查 |
| 13组合外窗 | 平面度 |  | ≤2.5 |  | 用2m靠尺和精度0.5mm钢直尺检查 |
|  | 竖缝直线度 |  | ≤2.5 |  | 用2m靠尺和精度0.5mm钢直尺检查 |
|  | 横缝直线度 |  | ≤2.5 |  | 用2m靠尺和精度0.5mm钢直尺检查 |

6.6施工安全及安装后的保护

6.6.1 施工安全应符合下列规定：

1 施工现场成品及辅料应堆放整齐、平稳，并应采取防火安全措施。

2 在高层外窗与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方应进行安全防护。

3 安装外窗、玻璃或擦拭玻璃时，严禁使窗框、窗扇和窗撑受力，操作时，应系好安全带，严禁将安全带挂在外窗构件上。

4安装施工工具在使用前应进行严格检查，电动工具应作绝缘电压检测，确保无漏电现象；当使用射钉枪时应采取安全保护措施。

- 5劳动保护等施工安全措施应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80执行。

- 6 上下部交叉作业时，作业面下方应采取可靠的安全防护措施。

【条文说明】

- 高层交叉作业时，结构施工层可能会有物体掉落，下方若不进行安全防护，如设置安全平网、防护棚等，极易砸伤下方安装外窗的施工人员。进行安全防护能有效拦截坠落物体，为下方作业人员提供安全空间。

- 窗框、窗扇和窗撑并非设计用来承受人体及操作过程中的额外荷载，使其受力可能导致其变形、损坏，影响外窗的安装质量和使用性能。系好安全带是防止人员从高处坠落的关键措施，但外窗构件可能无法承受安全带的拉力，且其稳定性也不足，若将安全带挂在外窗构件上，一旦发生意外，无法保障人员安全。

- 建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80对高处作业的各个环节，如临边防护、洞口防护、攀登与悬空作业等都有详细规定，严格按照该标准执行，能确保施工安全措施的全面性和有效性，保障施工人员在高处作业时的人身安全。

- 6.6.2 安装后的保护应符合下列规定：

1外窗安装完成后，应及时清除表面粘附物，避免排水孔堵塞并采取防护措施，不得使外窗受污损；

- 2已安装外窗的洞口，不得作运料通道；

3严禁在外窗框、扇上搁置脚手架、悬挂重物；外脚手架不得顶压在外窗框、扇上，严禁蹬踩外窗框、扇；

4 应防止利器划伤外窗表面，并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤表面；

5 清洗玻璃应用中性清洗剂，并及时用清水将玻璃及扇框等冲洗干净；

6 外涂施工时，外涂施工方应对外窗整体进行保护，防止涂料对型材及玻璃产生污染。

【条文说明】

- 外窗框、扇的设计承载能力有限，搁置脚手架、悬挂重物或让外脚手架顶压，以及蹬踩外窗框、扇，都会使外窗承受过大的压力和荷载，导致外窗变形、位移，破坏外窗与墙体之间的密封和连接，降低外窗的性能，甚至可能造成外窗脱落，危及人员安全。

- 使用酸性或碱性清洗剂可能会腐蚀玻璃和窗框、扇的表面材料，降低其使用寿命。中性清洗剂对玻璃和型材的腐蚀性较小，能有效清洁玻璃表面污渍。及时用清水冲洗干净，可避免清洗剂残留，保持外窗的清洁和美观。

### 6.7使用维护要求

6.7.1 标准化外窗工程应提供外窗的维护使用说明书。

6.7.2标准化外窗的使用和维护应符合下列规定:

1 当发现门窗的排水系统有堵塞物时，应及时清除，保持排水系统畅通;

2 发现玻璃松动、破坏时，应及时修复与更换;

3 传动机构、合页、滑撑、执手等部位应保持清洁:

4发现五金配件松动、脱落、损坏时，应及时修复与更换;

5发现密封件、密封条脱落时应及时修补与更换;

7 在门窗的保养与维修工作中。

6.7.3 门窗维修人员应符合现行行业标准《建筑门窗安装工职业技能标准》JGJ/T 464的有关规定，需在高空作业时，应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

### 7 工程验收

### 7.1 一般规定

- 7.1.1外窗的工程验收除应执行本标准外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等现行国家标准的有关规定。

【条文说明】

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 规定了建筑工程质量验收的划分、程序和组织等基本要求，是各类建筑工程质量验收的通用准则。《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 针对建筑装饰装修工程的质量验收给出了详细规定，外窗作为建筑装饰装修的一部分，其验收需遵循该规范。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 则着重对建筑节能相关内容进行把控，外窗的节能性能是建筑节能的关键环节，必须符合该规范要求。遵循这些标准，能保证外窗工程验收的全面性、规范性和科学性。

- 7.1.2 外窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，并对质量证明文件进行核查。

【条文说明】

- 检查外窗的外观、品种、规格及附件，可直观判断外窗是否符合设计选型，避免因外观瑕疵、规格不符或附件缺失影响后续安装和使用。核查质量证明文件，如产品合格证、检验报告等，能确认外窗的生产厂家、质量标准、检验结果等信息，保证外窗质量可追溯，防止不合格产品进入施工现场。

- 7.1.3 外窗系统工程竣工验收应检查下列文件和记录：

- 1 外窗工程的合同、施工图及会审记录和变更、设计说明、抗风压性能设计计算书、热工性能计算书及其他设计文件；

2 外窗用材料（型材、玻璃、密封材料、附框、五金件、披水板及有约定的其他材料）的产品合格证及性能检验报告，进场验收记录，外窗主型材、附框及外窗的复检报告；

- 3 现场气密性检测报告；

4 隐蔽工程验收记录（预埋件、附框及锚固件的安装，附框与墙体的保温填充做法，外窗与附框的连接和填充做法，隐蔽部位的防腐处理进行验收，应有验收记录及必要的影像资料）；

- 5 施工记录。

- 7.1.4 外窗系统的复检应为见证取样送检。

1外窗主型材的复检；木型材的甲醛释放限量；

2 附框的低温落锤冲击、握螺钉力、静曲强度。

3 外窗进入施工现场时，应对下列项目进行复检：

1）外窗的气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能及有约定的其他性能；

2）中空玻璃密封性能；

- 7.1.5 外窗应对下列隐蔽工程进行验收：

1 预埋件，附框、披水板及锚固件的安装；

2 附框与墙体的保温填充做法；

3 外窗框与附框的连接和保温填充做法；

4 隐蔽部位的防腐处理；

5 金属窗防雷节点的做法。

【条文说明】

- 这些隐蔽工程在后续施工中会被覆盖，若不及时验收，一旦出现质量问题，整改难度大且成本高。预埋件、附框、披水板及锚固件的安装质量影响外窗的安装牢固性；保温填充做法关系到外窗的保温隔热性能；隐蔽部位的防腐处理可延长外窗的使用寿命；防雷节点做法则关乎建筑的防雷安全。

- 7.1.6 外窗工程的检验批应按下列规定划分：

1 同一厂家的同材质、类型和型号的外窗每 200 樘划分为一个检验批，不足 200 樘也为一个检验批；

2 对于异形或有特殊要求的外窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

- 7.1.7 外窗工程的检查数量应符合下列规定：

1 外窗每个检验批应抽查5%，并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；

2 高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。

- 7.1.8 检验批的合格判定应符合下列规定：

- 1 抽检样本均应符合本标准主控项目的规定；

2 抽检样本的80%以上应符合本标准一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷。

- 3 应具有完整的施工操作依据和质量检查验收记录。

### 7.2  主控项目

7.2.1 外窗的品种、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚、防腐处理、嵌缝密封处理应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件，进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

检查数量：按本标准第8.1.6条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2 外窗节能工程施工采用的材料、构件和进场时，除核查型式检验报告、节能性能标识证书、外窗节能性能计算书、复验报告等质量证明文件外，还应对下列内容进行复验：

1 外窗气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能；

2 透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比；

3 中空玻璃的密封性能；

4 敞开阳台门的气密性能、保温性能。

检验方法：核查证明文件和复验报告。

检查数量：全数检查。复检报告应为见证取样送检，取样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的要求。

7.2.3 外窗采用的玻璃品种应符合设计要求，空气间隔层厚度符合设计要求，并对中空玻璃密封性能进行复检。

检验方法：观察检查，检查中空玻璃的合格证，有效期内检测报告，出厂检验报告。

检查数量：按本标准8.1.6执行。

7.2.4 铝合金外窗框与扇的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开检查。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1樘。

7.2.5 外窗竣工验收应对其气密性做现场实体检验，检测结果应满足设计需要。

检验方法：随机抽样现场检验。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。

7.2.6 外窗框或附框安装牢固，并符合下列规定：

1 预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求；

2 外窗框与附框之间、附框与洞口之间的间隙宜采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封材料密封。

检查方法：观察检查，隐蔽工程验收记录

检查数量：全数检查。

【条文说明】

- 外窗框或附框安装牢固是外窗安全使用的基础。预埋件的相关要求确保了外窗与主体结构连接可靠；采用弹性闭孔材料填充和密封材料密封，可防止雨水渗漏、空气渗透，增强外窗的保温、隔音性能。全数检查可保证每樘外窗的安装质量。

7.2.7 外窗应安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。

检验方法：观察，开启和关闭检查，手试。

检查数量：按本标准8.1.6执行。

7.2.8 外窗设计了外遮阳设施的，其性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查设计文件及产品使用说明书；观察、尺量、手扳检查。

检查数量：按本标准8.1.6条执行；安装牢固程度全数检查。

- 7.3一般项目

7.3.1 外窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准中的要求。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂，关闭外窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】

- 密封条的物理性能和安装质量直接影响外窗的气密、水密性能。物理性能达标是基础，安装正确牢固、无脱槽和开裂，关闭时接触严密，可有效防止空气和雨水渗透。

7.3.2 外窗的安装允许偏差按照本标准表7.5.5的规定进行检查。

检查方法：根据检查内容，采用表7.5.6要求的量具进行检查并核查施工检查记录。

检查数量：按本标准8.1.6执行。

【条文说明】

- 控制外窗安装允许偏差，可保证外窗安装的整齐度和美观度，同时确保外窗的各项性能不受影响。通过使用规定量具检查和核查施工记录，可准确判断安装偏差是否符合标准。

7.3.3 外窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

【条文说明】

- 镀（贴）膜玻璃安装方向正确与否，会影响其遮阳、隔热、采光等性能。

7.3.4 外窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

7.3.5披水板两侧与墙体缝隙应可靠封堵，安装牢固。

检验方法：现场观察及调节试验检查。

检查数量：全数检查。

7.3.6 其他一般项目还应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

【条文说明】

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 对建筑装饰装修工程的一般项目有全面规定，外窗工程作为其中一部分，遵循该规范可保证外窗工程整体质量符合装饰装修工程的要求。

### 本标准用词说明

1    为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可“。

2    条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为 “应符合现行标准的规定”，或“应按”、“执行”。

- 引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB 50009

2  《建筑物防雷设计规范》GB 50057

3  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

4  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

6  《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

7  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

8  《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

9  《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

10  《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2

11  《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3

12  《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4

13  《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5

14  《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6

15  《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

16  《铝合金门窗》GB/T 8478

17  《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T 8814

18  《3A分子筛》GB/T 10504

19  《中空玻璃》GB/T 11944

20  《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

21  《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

22  《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

23  《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4

24  《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

25  《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

26  《建筑用塑料门窗》GB/T 28886

27  《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1

28  《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》GB/T 29734.2

29  《建筑用节能门窗 第3 部分：钢塑复合门窗》GB/T 29734.3

30  《中空玻璃用弹性密封胶》GB/T 29755

31  《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591

32  《建筑幕墙、门窗通用技术要求》GB/T 31433

33  《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223

34  《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529

35  《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866

36  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

37  《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103

38  《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

39  《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214

40  《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

41  《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485

41  《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T 914

42  《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936

43  《中空玻璃用复合密封胶条》JC/T 1022

44  《中空玻璃用干燥剂》JC/T 2072

45  《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241

46  《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242

- 山西省工程建设地方标准

- 居住建筑标准化外窗系统应用技术标准

- DBJ04/T

# 条  文  说  明